Изоспан AF+
негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Изоспан AF+ — негорючий материал на основе стеклоткани, обработанной специальным составом, придающим материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства. 

Материал Изоспан AF+ создан специально для применения в системах вентилируемых фасадов. Изоспан AF+ обладает водоотталкивающими свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков во время монтажа и эксплуатации НФС, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Изоспан AF+ препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Очень высокая прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. 

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан AF+ позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: вентилируемые фасады

	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	стеклоткань с пропиткой

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,27

	Площадь, м²
	70

	Технические характеристики

	Группа горючести
	НГ

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее, ГОСТ 31899-2-2011
	1800/1400


	Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011
	2-8

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰C и относительной влажности 50%), (м2×ч×Па)/мг, не более, ГОСТ 25898-2020
	                          0,08

	Степень смачивания по фотографической эталонной шкале оценок разбрызгиванием, усл. единицы, ГОСТ ISO 4920-2021 (Приложение А)
	не менее 70

	Масса на единицу площади,  г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011
	200-220

	[bookmark: _GoBack]Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011
	0,20 (±0,05)

	Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	1,27 (±2) %

	Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	55,12 (±2) %

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С

	После испытаний на стойкость к искусственному старению, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Д)

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее, ГОСТ 31899-2-2011
	1550/1200


	Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер.направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011
	1-6



