Изоспан Р-200

пароизоляция

Изоспан Р-200—материал, выполненный из 100% первичного полиэтилена, толщиной 200 микрон.

Благодаря составу, ИЗОСПАН Р-200 паронепроницаем, обладает высокой прочностью и эластичностью. Свойства материала ИЗОСПАН Р-200 позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.

Для удобства монтажа плёнка сложена особым способом. Нижний и верхний загибы можно использовать для комфортного перехода пароизоляции с одной конструкции на другую (например, с пола на стену) при укладке.

Увеличенная ширина полотна (3,2 м) позволяет укладывать плёнку ИЗОСПАН Р-200 с меньшим количеством нахлестов на единицу площади, в сравнении с пароизоляцией стандартной ширины (1,6 м), что способствует более быстрой укладке материала.

Полупрозрачность ИЗОСПАН Р-200 дает возможность оценить скрытые работы (например, качество укладки теплоизоляции в конструкции), даже после монтажа пароизоляции.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение пароизоляции ИЗОСПАН Р-200 позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, плоские кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, внутренние стены (межкомнатные перегородки), полы по бетонным основаниям.

| Состав |  |
| --- | --- |
| 100% полиэтилен |  |
| Форма выпуска |  |
| Ширина рулона, м | 1,6 |
| Ширина полотна, м | 3,2 |
| Площадь, м² | 75/150 |
| Технические характеристики |  |
| Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,2* (±20%) |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 3,2 (±2%) |
| Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 46,87 (±2%) / 23,43 (±2%) |
| Прочность при растяжении МПа (Н/мм2) ГОСТ 14236-81: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 14,7 12,7 |
| Водоупорность, мм.вод.ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) не менее | 1200 |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | паронепроницаем |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), %, ГОСТ 32317-2012, не менее | 70 |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |

* 0,2 мм = 200 микрон