Изоспан RF

отражающая армированная паро-гидроизоляция

- Изоспан RF — многослойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, армированных сеткой для достижения высокой прочности.

Свойства материала Изоспан RF позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- подложки в системе «теплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;

- экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей паро-гидроизоляции Изоспан RF позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, система «теплый пол», отражающий экран.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru) |  |
| Состав |  |
| 100% полипропилен |  |
| Форма выпуска |  |
| Ширина, м | 1,2 |
| Площадь, м² | 70 / 35 |
| Технические характеристики |  |
| Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А) | водонепроницаем |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 7 (-5/+13) |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В) | 500 (±50) / 350 (±50) |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В) | 30 (±10) / 15 (±10) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Г) | 140 (±40) / 190 (±40) |
| Стойкость к термическому старению, ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7) | испытание выдержал |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 132 (±5%) |
| Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,4 (±15%) |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,2 (±1,5%) |
| Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 58,34 (-0%) / 29,17 (-0%) |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |