ИЗОСПАН FL proff

Усиленная металлизированная клейкая лента

Назначение:

герметизация и скрепление нахлёстов полотен материалов Изоспан RF, FD, FS, FB, FX

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 50 мм |
| Длина | 25 м.п. |
| Характеристики |  |
| Состав основы | металлизированный лавсан |
| Состав клеевого слоя | акрил |
| Температурная устойчивость | от -40°С до +140°С |
| Температура монтажа | не ниже +15°С |