САМОКЛЕЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (СУЛ)

лента из вспененного полиэтилена с клеевым слоем

Назначение: защита стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контррейки гвоздями, саморезами.

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 50 мм |
| Длина | 30 м.п. |
| Толщина | 3 мм |
| Характеристики |  |
| Температурная устойчивость | От -40°С до +100°С |
| Температура монтажа | Не ниже +15°С |